РОСТ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ Na0.4Y0.6F2.2

Каримов Д.Н., Соболев Б.П., Сорокин Н.И.

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН (Москва, Россия)

karimov_d@rambler.ru

# Бежанов В.А., Чернов С.П.

МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, Россия)

### Определены условия получения методом Бриджмена кристаллов твердого раствора Na0.4Y0.6F2.2 высокого оптического качества. Исследовано влияние химической чистоты исходных материалов, используемых при выращивании данных кристаллов, на их пропускание в коротковолновой области и ионную проводимость. Показано, что граница пропускания высокочистых кристаллов Na0.4Y0.6F2.2 составляет 127 нм, значение собственной анионной проводимости этих кристаллов равно 1.510–6 См/см при 500 K. Граница пропускания кристаллов, полученных при использовании реактивов химической чистоты, определяется присутствием кислородсодержащих примесей и составляет 160 нм, наличие этих примесей маскирует собственную проводимость Na0.4Y0.6F2.2 и приводит к появлению дополнительного участка на зависимости (T) в области температур 300 – 405 K (при нагреве), обусловленного вакансионным механизмом электропереноса.