ВЛИЯНИЕ  ОБЛУЧЕНИЯ  БЫСТРЫМИ  ЭЛЕКТРОНАМИ  НА  ОДНОРОДНОСТЬ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  УДЕЛЬНОГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ  И  ВРЕМЕНИ  ЖИЗНИ  НЕОСНОВННЫХ  НОСИТЕЛЕЙ  ЗАРЯДА  В  ПЛАСТИНАХ  МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО  КРЕМНИЯ

Анфимов И.М., Кобелева С. П., Ладыгин Е.А., Мусалитин А.Ф.

Институт стали и сплавов (ТУ) (Москва, Россия)

kob@misis.ru

Рассмотрено влияние облучения электронами 6 МэВ и последующих отжигов на распределение времени жизни и удельного сопротивления пластин монокристаллического кремния диаметром 150 мм, значениями сопротивления 1–4 Омсм, выращенных методом Чохральского. Получено, что интегральные потоки до 71013 см-2 практически не изменяют величину и распределение удельного сопротивления, и снижают время жизни от 30 до 1 мкс. Последующие отжиги при температурах до 600С приводят к увеличению исходного времени жизни практически в два раза в центре в пределах радиуса 40 мм. Оценены энергии активации процессов аннигиляции глубоких рекомбинационных центров.