ВЫРАЩИВАНИЕ  И  РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ  ИЗУЧЕНИЕ  МОНОКРИСТАЛЛОВ  Er,Ce:NaLa(MoO4)2  и  Yb:NaGd(WO4)2

Лис Д.А., Субботин К.А.

Институт общей физики РАН (Москва, Россия)

Жариков Е.В.

# Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева (Москва, Россия)

Кузьмичева Г.М.

Московская государственная академия тонкой химической технологии (Москва, Россия)

## Рыбаков В.Б.

МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, Россия)

Проведено рентгенографическое изучение выращенной концентрационной серии кристаллов натрий-лантанового молибдата, как номинально чистых, так и активированных ионами Er и Сe (отдельно и совместно) и кристаллов натрий-гадолиниевого вольфрамата, активированных ионами иттербия. Изучение включало в себя рентгенографический анализ c определением и уточнением параметров элементарных ячеек, уточнение кристаллических структур поликристаллических образцов методом Ритвелда и рентгеноструктурный анализ монокристаллов. Монокристаллы были выращены методом Чохральского в различных атмосферах и подвергнуты окислительному отжигу. Подтверждено, что NaLa(MoO4)2 кристаллизуется в тетрагональной структуре типа шеелита (пр. гр. I41/a). В ряде случаев обнаружено присутствие, вакансий в позициях вольфрама и кислорода, приводящих к появлению в кристаллах дополнительного оптического поглощения. Установлено, что NaGd(WO4)2 кристаллизуется в псевдотетрагональной (ромбической), сверхструктурной элементарной ячейке с удвоенными, по сравнению с исходной ячейкой шеелита, параметрами.