ПОГЛОЩЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ В ПИРАМИДАХ РОСТА РАЗЛИЧНЫХ ГРАНЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ КВАРЦА

Мамаев Н.А., Перминов А.В.

ГОУВПО "Челябинский государственный университет" (Челябинск, Россия)

mamaev@csu.ru

Погребняк А.П.

ОАО "Южноуральский завод "Кристалл" (Южноуральск, Россия)

Методом ИК спектроскопии проведены исследования поглощения плоско поляризованного излучения в области волновых чисел 2800-4000 см-1 в пирамидах роста пинакоида и положительной тригональной призмы искусственных кристаллов кварца. Полученная индикатриса коэффициента экстинкции на волновом числе 3379 см-1 для пирамиды роста положительной тригональной призмы указывает на существование в кристаллической структуре этой пирамиды роста выделенных (преимущественных) направлений колебаний ОН-групп, входящих в дефектные алюминиевые тетраэдры.