### АТОМЫ  СЕРЕБРА  В  СТРУКТУРНЫх  КАНАЛАХ  БЕРИЛЛА –

### источники  КУБИТОВ  ДЛЯ  квантовых  компьютеров

### Алимпиев А.И, Машковцев Р.И., Солнцев В.П., Цветков Е.Г.

Филиал института минералогии и петрографии СО РАН (Новосибирск, Россия)

tsvetkov@uiggm.nsc.ru

Методом термодиффузии при 800ºC ионы серебра Ag+ введены в структурные каналы кристаллов берилла (Be3Al2Si6O18). При этом они занимали две междоузельные позиции с D6 и C6h симметрией. Облучение этих кристаллов рентгеновскими лучами при комнатной температуре приводило к появлению в них двух новых парамагнитных центров – Ag0() и Ag0(), наблюдавшихся в ЭПР спектрах при 80 и 300 К. Эти спектры обнаруживали разрешенную сверхтонкую структуру от изотопов 107Ag и 109Ag, имели малую ширину ЭПР линий. Полученные индуцированные центры были стабильны при комнатной температуре. Большие времена спин-решеточной релаксации атомов серебра и возможность целенаправленного их введения и стабилизации в пустотах структурных каналов берилла дают основание считать атомы Ag0 хорошим источником кубитов для электронно-спинового квантового вычисления. Соответственно, легированные серебром кристаллы берилла – перспективная «рабочая среда» для квантовых компьютеров.