Исследование влияния малых сил на радиальную неоднородность кристаллов полупроводников

Гончаров В.А., Савостиков А.А.

Московский государственный институт электронной техники (Москва, Россия)

gonch_va@mail.ru

Земсков B.C., Раухман М.Р., Шалимов В.П.

Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН (Москва, Россия)

В ряде космических экспериментов по направленной кристаллизации полупроводниковых кристаллов был убедительно установлен факт существования несимметричной поперечной макросегрегации. Величина сегрегации значительно превосходила те значения, которые были получены в аналогичных наземных экспериментах. Результаты экспериментов по направленной кристаллизации в ампулах оказались неожиданными. Теоретические представления до сих пор не объясняли возникновения такой несимметричной сегрегации.

В этих экспериментах у фронта кристаллизации возникала приграничная концентрационная неоднородность, природа которой, на наш взгляд, также как и природа объемного концентрационного эффекта, связана с гравитационной конвекцией. Поэтому для адекватного описания процесса кристаллизации необходимо численное моделирование, основанное на решении задачи Стефана с подробным расчетом полей течения и концентрации примеси вблизи фазовой границы. При решении задачи Стефана для направленной кристаллизации расплавов в явном виде выступает зависимость поперченной сегрегации в кристаллах от скорости роста. Таким образом, задача приобретает дополнительный параметр, влияние которого исследуется в предлагаемой работе.

Рассчитаны радиальные концентрационные неоднородности в кристалле в зависимости от скорости роста (в интервале 1-25 мм/час). Результаты существенно зависят от других параметров, в качестве которых рассмотрены величина ускорения g силы тяжести вдоль направления кристаллизации, соотношение размеров области L/d и равновесный коэффициент распределения примеси.

Получен ярко выраженный максимум поперечной неоднородности примеси в практически важных диапазонах скоростей выращивания кристаллов. Так, при числах Рэлея, соответствующих максимуму концентрационного расслоения, неоднородность достигает своего максимума при скоростях роста 12-14 мм/час для g=10-3g0, значения концентраций на периферии и оси кристалла отличаются в 13.5 раз. При g=10-4g0 и скоростях роста 4-6 мм/час концентрации примеси отличаются более чем в 5 раз.

Выполненные расчеты дают объяснение целому ряду экспериментальных данных, связанных с аномальным распределением примеси при выращивании полупроводниковых кристаллов на космических аппаратах. Впервые получено количественное соответствие по величине поперечной неоднородности примеси в выросших кристаллах и даже показано, что такая неоднородность могла быть еще больше.

Выяснен новый физический механизм – зависимость неоднородности примеси от скорости роста, который усиливает известный ранее максимум концентрационной неоднородности в замкнутых объемах. Совокупность этих факторов позволила дать количественное подтверждение результатам, полученным в ряде космических экспериментов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 03-01-00120).