КИНЕТИКА КОАЛЕСЦЕНЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕННО НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ

Губанов П.Ю., Максимов И.Л., Морозов В.П.

Нижегородский государственный университет (Нижний Новгород, Россия)

gubanov@inbox.ru

В настоящей работе рассматривается кинетика коалесценции в пространственно неоднородной среде. В рамках подхода, учитывающего конечность максимального размера зерна, численно найдены временные зависимости для критического и максимального радиуса зерен, описана временная эволюция функции распределения зерен по размерам. Как известно, кинетика коалесценции сравнительно неплохо изучена в пространственно однородных средах. Так, теории Вагнера [1] или Лифшица–Слезова [2] хорошо описывают распределение частиц новой фазы по размерам на начальной или конечной стадии процесса коалесценции соответственно. В реальных системах процесс коалесценции происходит, как правило, в неоднородной среде, в которой распределение массы вещества неоднородно в пространстве, поэтому весьма актуальным является изучение процесса коалесценции в пространственно неоднородной среде.

Рассмотрим ситуацию, когда процесс коалесценции идет в ограниченном пространстве. Например, при наличии границы между раствором и другой фазой. Если этой второй фазой является чисто растворенное вещество, то на этой границе пересыщение равно нулю и это вызывает макроскопический диффузионный поток к границе. В такой среде будут происходить два процесса: в областях далеких от границы рост зёрен будет происходить по обыкновенной схеме (в среде без границы [3]); вблизи границы будет происходить растворение зёрен и вытеснение вакансий диффузионным потоком на границу [4].

Аналитическое решение в точном виде получить невозможно, но можно сделать следующие выводы:

1)	С течением времени происходит перемещение массы вещества N(x,t)=F(x,r,t)dr от границы. При этом происходит главным образом растворение зерен находящихся вблизи границы, а не диффузия зерен в пространстве. Оказывается, что скорость движения границы будет V~t−n (где n>0).

2)	При удалении от растворяемой поверхности максимальный размер зерна увеличивается, а концентрация зерен новой фазы убывает.

3)	Время tx, за которое граница массы вещества отодвинется от стенки, будет много больше времени tr, за которое функция распределения зерен по размеру выйдет на асимптотику. При этом функция распределения F(x,r,t) будет сохранять свою форму, и продолжать движение от стенки.

- C.Wagner. J. Electrochem 65 (1961) 581.

- И.М. Лифшиц, В.В. Слезов. ЖЭТФ 35 (1958) 479.

- П.Ю. Губанов, Ю.В. Желтов, И.Л. Максимов, В.П. Морозов, ЖТФ 75 (2005) 81.

- Ю.В. Желтов, В.П. Морозов, А.А. Романцов и др.// Изв. АН СССР. Металлы №3 (1988) 52.