СЕКТОРИАЛЬНЫЕ  И  ЗОНАРНЫЕ  НЕОДНОРОДНОСТИ  КРИСТАЛЛОВ  KDP,
ВЫРАЩЕННЫХ  СКОРОСТНЫМИ  МЕТОДАМИ

Ким Е.Л., Портнов В.Н.

Нижегородский госуниверситет (Нижний Новгород, Россия)

kim@phys.unn.ru

Ершов В.П., Кацман В.И.

Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород, Россия)

Кристаллы KDP являются оптически нелинейными кристаллами, используемыми в качестве оптических элементов в лазерной технике. Это преобразователи частоты лазерного излучения, а также оптические затворы. Несмотря на то, что эти кристаллы выращиваются и изучаются очень давно, их совершенство и однородность в некоторых случаях оставляют желать лучшего.

В 1999г. был зарегистрирован патент* на изобретение нового метода выращивания пластин z-срезов кристаллов KDP. Кристаллы выращиваются с заданными кристаллографической ориентацией и размерами. Максимальные размеры первых образцов достигают 85 мм (x,y) и 12-15 мм (z). Но методика выращивания этим методом совершенных и однородных кристаллов еще не отработана. Выращенные образцы часто имеют несимметричную форму, т.е. скорости отдельных граней различаются, а также проявляют секториальное и зонарное строение. Несомненно, это в значительной степени может повлиять на характеристики готового оптического элемента. В данной работе изучаются зонарные неоднородности выращенных этим методом кристаллов KDP периодичностью от 1 мкм до 100 мкм. Эти неоднородности были выявлены методом избирательного травления поверхности Z-среза кристаллов, причем наиболее часто они встречаются на периферии образца, т.е. при более низких температурах и при достаточно сильно развитой огранке кристалла. Последняя, в свою очередь, определяется начальными стадиями роста, относительными скоростями роста граней призмы и бипирамиды затравочного кристалла. Проявляются зонарные полосы в периодическом распределении некоторых более мелких крестообразных фигур травления размером примерно несколько микрон, обнаруженных нами впервые. Обсуждаются возможные причины образования таких фигур травления, условия возникновения и, главное, соответствие их какому-либо виду точечных дефектов реальной структуры водорастворимых кристаллов.

Несмотря на некоторые неоднородности в кристаллах, оптические элементы (z-срезы) показали высокую степень контрастности в скрещенных поляроидах, что является важнейшей характеристикой для электрооптических затворов. Особенностью образцов является очень низкое значение аномальной двуосности, совершенно однообразно ориентированной в секторах роста граней призмы.

Таким образом, выявление дефектов кристаллов KDP, полученных с помощью одной из разновидностей скоростных методов и связь их с условиями и режимами роста поможет получить более однородные и совершенные образцы. Выявленные положительные качества кристаллов являются, по-видимому, следствием выращивания из сверхмалых точечных затравок, механизм такого роста требует дальнейшего выяснения.

*Пат. RU 2136789 C1 6 C30 В 7/00, 7/08, 29/14. Устройство для выращивания кристаллов группы KDP / В.И.Кацман. №2136789, 6с. Заявлено 18.11.1997.