ОЦЕНКА  РЕКОМБИНАЦИОННЫХ  ПАРАМЕТРОВ  СОБСТВЕННЫХ  ТОЧЕЧНЫХ  ДЕФЕКТОВ  В  БЕЗДИСЛОКАЦИОННЫХ  МОНОКРИСТАЛЛАХ  КРЕМНИЯ

Таланин В.И.

Институт государственного и муниципального управления (Запорожье, Украина)

v.i.talanin@mail.ru

Таланин И.Е.

Государственная инженерная академия (Запорожье, Украина)

В статье представлена схема механизма образования и трансформации ростовых микродефектов в бездислокационных монокристаллах кремния, выращенных методами бестигельной зонной плавки (FZ-Si) и методом Чохральского (CZ-Si), в зависимости от скорости роста кристалла. Экспериментально установлено и подтверждено термодинамическими расчетами, что в бездислокационных монокристаллах кремния вблизи фронта кристаллизации процесс рекомбинации собственных точечных дефектов затруднен в связи с наличием рекомбинационного барьера. В соответствии с гетерогенным механизмом образования и трансформации ростовых микродефектов произведена оценка рекомбинационных параметров (высота рекомбинационного барьера, время рекомбинации, фактор рекомбинации) модели динамики точечных дефектов при высоких и низких температурах. Подтверждено, что распад пересыщенного твердого раствора точечных дефектов происходит по двум направлениям: вакансионному и межузельному. Вакансии и собственные межузельные атомы кремния находят стоки в виде фоновых примесей кислорода и углерода. Показано, что образование пар собственный точечный дефект – примесь является доминирующим процессом вблизи температуры плавления.