ВЫРАЩИВАНИЕ  НА  БАЗИСНЫХ  ГРАНЯХ  СЛОИСТЫХ  КРИСТАЛЛОВ  КОГЕРЕНТНЫХ  ПЛЁНОК,  ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ  МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИМИ  СОЕДИНЕНИЯМИ

Меренцов А.И., Титов А.Н.

Институт физики металлов УрО РАН (Екатеринбург, Россия)

alexander.titov@usu.ru

Кетков С.Ю., Суворова О.Н.

Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева (Ниж. Новгород, Россия)

Титова С.Г.

Институт металлургии УрО РАН (Екатеринбург, Россия)

Интерес к интеркалации органических соединений в решётку слоистых неорганических материалов остаётся стабильно высок на протяжении последних 30 лет. Список гибридных интеркалатных соединений содержит более сотни веществ. Однако, чрезвычайно мало известно о структуре, физических свойствах продуктов интеркалации и характере химической связи между органикой и решёткой-матрицей.

Нами впервые выполнено интеркалирование ферроцена и кобальтоцена – MCp2 = MC10H10, M = Fe, Co в решётку TiSe2 и систематическое исследование фазовой диаграммы и физических свойств полученного интеркалатного материала.

При интеркалации крупных монокристаллов TiSe2 обнаружено образование плёнки интеркалированного материала, находящейся в когерентной связи с материнским кристаллом. Увеличение времени реакции не приводило к дальнейшему увеличению толщины плёнки, которая оказалась характеристической величиной для каждого из интеркалантов. Кристаллическая структура, проводимость, магнитная восприимчивость и фотоэмиссионные спектры этой плёнки совпадают с аналогичными величинами для порошкового материала. Эффект образования такого устойчиво-неоднородного распределения интеркалированного материала объяснён как результат конкуренции выигрыша в свободной энергии при образовании химического соединения и затрат её на деформацию решётки в области фронта интеркалации. Определён критический размер кристалла такой, что при меньших размерах материал остаётся однороден при интеркалировании. Это позволяет оценить величину упругих искажений, вносимых органическими молекулами в решётку-матрицу и свободную энергию реакции интеркалирования.

Показано, что реакция связана с переносом заряда между гостем и хозяином, однако, перенос этот происходит не в зону проводимости соединения-хозяина, как это считалось, а на квазимолекулярный уровень, образованный гибридизацией молекулярных орбиталей гостя и атомов решётки TiSe2. Энергия связи этого уровня определяется донорной способностью интеркаланта. В случае CoCp2 он расположен выше уровня Ферми TiSe2, а в случае FeCp2 – ниже.