Выращивание  методом  молекулярно-лучевой  эпитаксии  субмикронных  слоев  кремния  на  сапфире

Денисов С.А., Светлов С.П., Чалков В.Ю., Шенгуров В.Г.

Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского (Ниж. Новгород, Россия)

chalkov@nifti.unn.ru

Павлов Д.А., Шиляев П.А.

Нижегородский госуниверситет им. Н.И.Лобачевского (Ниж. Новгород Россия)

Дроздов Ю.Н.

Институт физики микроструктур РАН (Ниж. Новгород, Россия)

Исследовано влияние режимов роста методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии слоев кремния на сапфире на их структурное совершенство с использованием методов рентгеновской дифракции, электронографии и атомно-силовой микроскопии. Установлен температурный интервал выращивания монокристаллических слоев субмикронной (~0,5 мкм) толщины. При низких температурах роста TS = 550°C   слои имели двойную ориентацию. В работе реализован режим двухтемпературного роста слоев с высоким структурным совершенством и гладкой поверхностью.